===================================================================

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	   № NF 290.1      Дата: 16.07.2001		     Стр.  1/2  ===================================================================

5820/XXXX

ПОЛИАКРИЛОВАЯ  ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ  ГРУНТ-ЭМАЛЬ «2 в 1»

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентная полиакриловая грунт-эмаль. Рекомендуется как однослойное покрытие непосредственно на алюминий, железо, латунь, оцинкованный металл, АБС, ПВХ, поликарбонат и полиэфирную смолу.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ ПО МАССЕ

На 100 частей компонента А - 20 частей отвердителя 9906/0699

На 100 частей компонента А - 40 частей отвердителя 9909/0699

РАЗБАВЛЕНИЕ  на 100 частей компонента А

До 30%  разбавителя для полиуретанов 9051/ или 9055/

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ   3  часа с любым из отвердителей 9906/0699 или 9909/0699

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Распыление: пистолет с чашкой, воздушное смешанное, электростатическое.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ 50-60 мкм.

ОТВЕРЖДЕНИЕ    (МЕТОД  -  ALCEA ME 81)

* От пыли.….………............... 	10минут

На отлип…...….……….........  	4 часа

Полное…….…….…….......... 	18 часов

Перелакировка 		через 18 часов при 20 °C

ТЕРМООТВЕРЖДЕНИЕ................................ 30 мин при  50-60 °C после предварительной выдержки на воздухе в течении 20 мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧАЕМОГО ПОКРЫТИЯ

* Блеск 60°………………......... 90-100			(MЕТОД - ALCEA ME 60)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Без отвердит.    	          С отвердит.      	    ед.изм.	       Метод по

Аlcea

Удельный вес.....…………..... 1,296                                 1,296                       кг/л		ME 14

*Вязкость по Ford 8/20°C...….... 10-15"                      			        сек.		ME 16

Сух.ост.по массе.......……….. 53,2-61,4%                     56,3-62,9%              кг/кг		ME 15

Сух.ост.по объему......………. 43,6-49,6%                     44,2-51,1%              л/кг		ME 15

Сух.ост.от объема.....……….. 48,1-50,6%                      50,0-52,8%               л/л		ME 15

Punto infiammabilità.………... > 21°C 								ME 12

(Abel Pensky в закрытой чашке)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД  30 мкм сухого слоя…....... 14-17,5  м²/кг	                          ME 82

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ: обезжиривание растворителем или щелочными растворами, фосфатирование, фосфохроматирование, пескоструйная обработка (поверхность не должна иметь следов коррозии).

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ предварительно нанести слой грунта;  рекомендуем:

- грунт EPOX 5203/0059 и 5204/0059 с фосфатом цинка,

- грунт полиакриловый 5823/

- нанесение непосредственно на поверхность алюминия подготовленного соответсвующим образом.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ  обезжиривание специальными антистатическими растворами для пластика.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

В летний период при температуре выше 25 °С и влажности воздуха, превышающей 60% рекомендуется использовать по крайней мере в два раза больше растворителя, чем в обычный сезон для избегания слишком быстрого высыхания пленки покрытия и образования пузырьков в слое.

Для получения прозрачного глянцевого лакового покрытия непосредственно на поверхности стали, латуни, алюминия, оцинкованного металла применять 5820/CONV добавляя 30% массовых  или объемных отвердителя 9906/0699 или 9909/0699 добавляя 60% по весу или объему и разбавляя на  35-45% -растворителем 9051.

ХРАНЕНИЕ  Внимание: Продукт должен храниться в оригинальной упаковке, защищенным от воздействия тепла, в диапазоне температур от + 5 °C до + 35 °C

***************************

* Данные отмеченные звездочкой проверяются каждый раз при входном контроле.

Данные указанные в этом паспорте получены на основе многочисленных испытаний и  являются проверенной информацией, однако методы нанесения и эксплуатации очень различны и мы не имеем возможности дать гарантию на каждый частный случай.

Настоящая версия технического паспорта полностью отменяет действие предыдущих версий.