Смальтосистем

# Цинк-фосфатный			           		5204/ ХХХХ

эпоксидный грунт

Цвета:    Все оттенки Смальтосистем

Эпоксидный двухкомпонентный грунт, имеющий хорошую заполняющую способность, отличную адгезию и устойчивость к коррозии благодаря присутствию фосфата цинка и специальных ингибиторов. Используется для защиты металлоконструкций, станков, промышленных изделий, для окраски кузовов машин, там, где требуется высокий уровень защиты от коррозии.

## Подложка

Степень подготовки поверхности Sa3 - Sa 2 ½.

Хорошо обезжиренный железный лист.

Легкие сплавы: алюминий, оцинкованный лист.

Обработанный песком лист, чугун.

## Приготовление смеси

СООТНОШЕНИЕ ПРОДУКТА И КАТАЛИЗАТОРА: на 100 частей компонента A

| ПО ВЕСУ | ПО ОБЪЕМУ | КАТАЛИЗАТОР |
| --- | --- | --- |
| 20 | 30 | 9926/4000 |

РАЗВЕДЕНИЕ: на 100 частей компонента A

- 10 – 20% нитроразбавителя RSB при добавлении катализатора 9906/400

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

С катализатором 9925/7779  и 9926/7779 – 6 часов

С катализатором 9926/0000 – около 8 часов

## Метод нанесения

- Распылением: воздушное, безвоздушное, электростатическое

- Кистью

- Валиком

Рекомендуемая толщина сухой пленки  80 – 100 микрон

Data Sheet  NS 329.0

Date:  27/01/09

## Сушка		(ALCEA METHOD – ME 81)

Воздушная:

|  | 9925/7779 | 9926/7779 | 9926/0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой от пыли | 30 минут | 30 минут | 30 минут |
| Сухой на отлип | 2 часа | 2 часа | 3 часа |
| Полное высыхание | 4 часа | 5 часов | 8 часов |

Ускоренная сушка в печи:  только с отвердителями 9926/0000  или  9926/7779

- 1 час при 50°C после 15-30 минут выдержки на воздухе.

- 20 минут при 80°C только с отвердителем 9926/7779 после выдержки на воздухе.

Выбор отвердителя:

Отвердитель 9925/7779 (эпоксиполиаминная основа): применяется при нанесении на вертикальные поверхности, так как придает тиксотропные свойства материалу (за один рабочий ход наносится до 80 мкм сухого слоя), придает повышенную стойкость к растворителям, минеральным маслам и дизельному топливу, а так же отличное время сушки. Отвердитель более чувствителен к влажности в течение зимы.
Для разбавления использовать только растворитель 9043/0000.

При нанесении на гальванизированные поверхности, рекомендуется использовать  отвердитель 9925/7779.

Отвердитель 9926/0000 (эпоксиполиамидная основа): рекомендуется использовать в летний период, и для нанесения валиком и кистью.

Покрытие становится более эластичным, менее стойким к воздействию химических реагентов, но, тем не менее, имеющее повышенную адгезию к подложке.

Отвердитель 9926/7779 (эпоксиполиамидная основа): рекомендуется для стандартного нанесения, а также для нанесения методом «мокрый по мокрому» и ускоренной горячей сушки в печи при 140 °С в течение 30 мин. При этом в случае ускоренной сушки в качестве финишного покрытия используется эмаль горячего отверждения 3402/.

## Дальнейшее окрашивание

Возможно без шлифовки минимум через 3, максимум через 24 часа.

## Технические характеристики *

|  | Без добавок | Отвердитель | Ед.измерения | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес | 1.390 – 1.550 | 1.280 – 1.363 | кг/л | ALCEA - ME14 |
| Вязкость по Форду 8/20°C | 15 – 20” |  | сек. | ALCEA - ME 16 |
| Сухой остаток по массе | 70.4 – 74.5% | 63.1 – 71.2% | кг/кг | ALCEA - ME 15 |
| Сухой остаток по объему | 32 – 35.7% | 34 – 40.5% | л/кг | ALCEA - ME 15 |
| Сухой остаток от объема | 48.5 – 50.9% | 43.6 – 53.1% | л/л | ALCEA - ME 15 |
| Блеск 60° | 50 – 60 | // | ALCEA - ME 60 |
| Теоретический выход при толщине сухой пленки в 30 микрон | 10 – 14 | м²/кг | ALCEA - ME 82 |
| Теоретический выход при толщине сухой пленки в 80 микрон | 4.3 – 5.1 | м²/кг | ALCEA - ME 82 |

## Примечания

Для правильной сушки продукта рекомендуется наносить продукт при температуре не ниже 15° C и относительной влажности не выше 65 – 70%.

Ниже приведена примерная таблица устойчивости к химическим агентам.

Результаты испытаний сухой пленки, нанесенной на тонкую металлическую пластинку UNI, выдержанную в течение 5 дней при температуре 18 – 20° C и относительной влажности от 60 – 80%. Данные, собранные при погружении пластинки в вещество на 3 дня при комнатной температуре.

| Химический агент | Концентрация % | Тип отвердителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9925/7779 | 9926/ |
| КИСЛОТЫ |  |  |  |
| Азотная | 5 | Легкое побеление |
| Соляная | 10 | O.K. | O.K.** |
| Фосфорная | 50 | O.K.** | N.C. |
| Серная | 10 | O.K.** | O.K.** |
| ОСНОВАНИЯ |  |  |  |
| Гидрат натрия (насыщенный раствор) | 50 | O.K. | O.K.** |
| РАСТВОРИТЕЛИ |  |  |  |
| Бензин Супер |  | O.K. | O.K. |
| Этиловый спирт 94° |  | O.K. | N.C. |
| Толуол |  | O.K. | N.C. |
| Перхлорэтилен |  | O.K. | N.C. |
| МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА 100°C |  | O.K. | O.K.** |
| ОБОЗНАЧЕНИЯ: O.K. рекомендуется, O.K.** рекомендуется при контакте не более 24 часов, N.C. не рекомендуется |

## Хранение

Внимание: Данный продукт должен храниться в оригинальной упаковке; не допускайте его замерзания; минимальная температура хранения +5°C, максимальная - +35°C.

N.B.:	Для получения дополнительной информации см. наши FERRO NF  100 листов технических данных.

=    . =   .   =  .  =

*  Предоставленные нами указания основаны на нашем многолетнем опыте работы, однако они могут иметь сугубо ориентировочный характер, не являются гарантией с нашей стороны и не могут повлечь за собой правовые последствия. Настоящая обновленная версия замещает все предыдущие.