===================================================================

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	   Номер NF 155.0      Дата: 04.11.2009	      Стр.  1/2  ===================================================================

КОД		5605/CONV

ОПИСАНИЕ	Однокомпонентный, само- грунтующаяся финишная эмаль на акриловой основе, матовый

ЦВЕТ			Бесцветный

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Грунт- топ коут на базе модифицированных акриловых смол.

Рекомендуется использование в качестве грунтовочного слоя на полистироле или для отдели АБС пластика, применимого для оконных рам, электронных приборов…

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Разбавление      15-25%  разбавителя на нитро основе 9095/, 9096/ e 9097/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физические данные

Toll.     	     M.U.	Alcea

Method

Плотность…...………….......... 1,366                (± 0,05)                   kg/l             ME 14

* Ford вязкость 8/20°…….…..... 20-25"                                        seconds		ME 16

Сухой остаток по весу….….... 64,9%                (± 2)   	     kg/kg	ME 15

Сухой остаток по объему…… 32,8%                (± 1)    	        l/kg	ME 15

Сухой остаток в объеме……… 44,8%               (± 2)    	           l/l	ME 15

Flash point ….............……..…..< 21°C                            Celsius degrees	ME 12

(Abel Pensky closed cup)

ТЕОРИТИЧЕСКИЙ РАСХОД  30 сухих микронов...... 10,9   м²/кг		ME 82

СУШКА        (ALCEA METHOD  -  ME 81)

* От пыли ..…............ 15'

На отлип .............. 30-40'

Полное высыхание  2 часа

Нанесение последующего слоя через 40'

Рекомендуемая толщина слоя   25 - 35 сухих микронов

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУХОЙ ПЛЕНКИ

* Блеск…………............. 10 - 15    		(ALCEA METHOD ME 60)

===================================================================

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	   Номер NF 155.0      Дата: 04.11.2009	      Стр.  2/2  ===================================================================

ВИД ПОДЛОЖКИ И ПОДГОТОВКА

Предварительно рекомендуется выровнять поверхность.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Распыление: стандартное или безвоздушное

ПРИМЕЧАНИЯ

Возможно ускорить сушку при помощи температуры (45°C).

Возможно нанесение на 5605хххх эмали на нитро или полиуретановой основах. 5605хххх может использоваться в качестве многослойного покрытия.

5605CONV колеруется при помощи пигментных паст из серии 09хх0000, по формулам SMALTOSYSTEM.

ХРАНЕНИЕ  Внимание:  Продукт должен храниться в оригинальной упаковке вдали от источников нагревания при температуре от + 5°C  до + 35°C

СРОК ХРАНЕНИЯ  При условии соблюдения условий хранения указанных выше, продукт сохраняет стабильность в течении 18 месяцев от даты производства.

***************************

* The values marked by an asterisk are practically determined at each testing.

Information of the present technical data sheet are the result of numerous testing and have to be considered as very good orientation indexes. However application methods and working systems  are very various , therefore we cannot give guarantee for each single case.

The present updated version replaces the previous editions.