SMALTOSISTEM                      		Data Sheet  NS 351.0

Date:  08/01/01

# Полу-глянцевая эмаль для полистирола			9885/

Цвета:    все цвета по программе колеровки SMALTOSISTEM

Акриловая смола, модифицированная алкидной смолой, обладающей отличней адгезией на пластиковых изделиях, АБС и поликарбонате. Особенно рекомендуется для рекламных баннеров, полистироловых изделий и предметов из пластика.

## ПОДЛОЖКА

Органическое стекло (плексигласс) при предварительной обработке растворителем 9095,9096 или 9097.

Полистирол

АБС

Пластик

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

### РАЗБАВЛЕНИЕ:

_	10 – 15%    нитро разбавителем 9095/, 9096/, 9097/

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

### _	Распыление: Краскопульт

Рекомендуемая толщина пленки:  25 – 30  сухих микронов

## СУШКА			   (ALCEA METHOD  -  ME  81)

От пыли			10  минут

На отлип			  2  часа

Полное высыхание		12  часов

Data Sheet  NS 351.0

Date:  08/01/01

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  *

|  |  | U.M. | METODO |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность | 0.965 – 1.122 | kg/l | ALCEA - ME14 |
| Вязкость Ford 4/20°C | 17 – 25" | s | ALCEA - ME 16 |
| Сухой остаток по весу | 34.6 – 45.9% | kg/kg | ALCEA - ME 15 |
| Сухой остаток в объеме | 25.2 – 31.40% | l/kg | ALCEA - ME 15 |
| Сухой остаток по объему | 27.6 – 30.8% | l/l | ALCEA - ME 15 |
| Блеск при уклоне 60° | 60 – 80 | // | ALCEA - ME 60 |
| Теоретический расход пои 30 dry microns | 8 – 10.4 | m²/kg | ALCEA - ME 82 |

## ПРИМЕЧАНИЕ

В случае необходимости особо прочного, глянцевого покрытия, рекомендуется нанесение прозрачный акриловый высокопрочный лак 99000000, с отвердителем 99090699 в 50% по весу.

## ХРАНЕНИЕ

Внимание: Продукт должен храниться в оригинальной упаковке, защищенным от воздействия тепла, в диапазоне температур от + 5°C до + 35°C

=    . =   .   =  .  =

* Since values refer to products made up using a colour mixing system, the values marked with an asterisk are indicative and refer to our product formulas only.

The information contained herein is the result of numerous experiments and provides an excellent guide.  However, since application methods and processing techniques differ widely, we cannot guarantee results every time.

This updated fact sheet supersedes all previous editions.