===================================================================

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	   № NF 134.2      Дата: 01.09.2001		    Стр.  1/3  ===================================================================

T532/5352/XXXX

2-К  ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ГРУНТ ЭМАЛЬ

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентная  полуглянцевая полиуретановая эмаль  устойчивая к атмосферным воздействиям. Легко наносится, жёсткая при контакте. Особенно подходит  для промышленных станков, бытовых металлических и пластиковых  конструкций, строительных конструкций,  пластиковых дверей и оконных рам, фурнитуры и т.п.

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Пескоструйная обработка (на поверхности не должно быть следов коррозии), обезжиривание растворителями или щелочными растворами, фосфатирование.

Рекомендуемые грунтовки если наносить на металл:

- эпоксидные 5203/ или 5204/;

- полиуретановые 5303/0051;

- ингибитор ржавчины 6282/ или 6277;

- эпоксидно-эфирные 5207/ или 5209

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ          ПО МАССЕ     ПО ОБЪЕМУ

На 100 частей базы       		         40 частей       	60 частей   	    T530/0699

* Только для применения внутри помещений, не рекомендуется для белого цвета, подвержен пожелтению.

РАЗБАВЛЕНИЕ    (применительно к основе продукта)

10-20%   разбавителя для полиуретановых продуктов 9051/ или 9055/

(50% в летнее время года для окрашивания больших по размеру поверхностей)

ВРЕМЯ ЖИЗНИ   с отвердителем T530/0699............ 4 час.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Распыление: пистолет с чашкой, воздушное смешанное, безвоздушное, электростатическое.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА  50-60 мкм сухого слоя

===================================================================

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	   № NF 134.2      Дата: 01.09.2001		    Стр.  2/3  ==================================================================

ОТВЕРЖДЕНИЕ    (МЕТОД  -  ALCEA ME 81)

|  | отвердитель |
| --- | --- |
|  | Т530/0699 | 9909/0699 9906/0699 | 9912/0699 |
| От пыли | 15 мин | 30 мин | 15 мин |
| На отлип | 4 часа | 4-5 ч | 4 часа |
| Полностью | 18 ч | 18 ч | 18 ч |

Ускоренная сушка: 30 мин при 50-60 °С после выдержки на воздухе в течении 20 - 30 мин

Перелакировка:  возможна через 12 часов после нанесения материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | без отвердителя | с отвердителем | ед. измерения | Метод ALCEA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т530/0699 9912/0699 | 9906/0699 9909/0699 |  | МЕ 14 |
| Плотность | 1,112 -1,371 | 1,045-1,236 | 1,032-1,174 | кг/литр | МЕ 15 |
| Сух. ост. по массе | 56,5 - 67,5% | 49,3 - 58,7% | 47,8 - 55,1% | кг/кг | МЕ 15 |
| Сух. ост. по объему | 34,8 - 43,4% | 33,5 - 37,6% | 32,9 - 43,9% | литр/кг | МЕ15 |
| Сух. ост. от объема | 45,6 - 49,6% | 38,7 - 41,8% | 37,6 - 51,1% | л/л | МЕ 15 |

Вязкость при нанесении: 	7-10 сек FORD 8/20 °С,

Глянец 60° 			45-65

Теоретическая укрывистость: 11-15 м2/кг при толщине сухого слоя 30 мкм.

ЗАМЕЧАНИЕ

При температуре выше 25°C и относительной влажности выше 60%, рекомендуется использовать разбавитель во избежание быстрого образования твердой пленки на поверхности продукта, препятствующей испарению растворителя из глубины слоя, что приводит к образованию дефекта покрытия.

При температуре выше 25°C и относительной влажности выше 60%, рекомендуется использовать растворитель 9058/.

===================================================================

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	   № NF 134.2      Дата: 01.09.2001		    Стр.  3/3  ===================================================================

После 72 часов  после нанесения материала, покрытие устойчиво к протирке покрытия 1-1-1  трихлорэтиленом и перхлорэтиленом, а так же при контакте с  эмульгированной нефтью. Превосходная стойкость к минеральным маслам.

ХРАНЕНИЕ  Внимание: Продукт должен храниться в оригинальной упаковке, защищенным от воздействия тепла, в диапазоне температур от + 5°C до + 35°C