===================================================================

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	   № NF 295.1      Дата: 16.07.2001		     Стр.  1/2  ===================================================================

5800/XXXX

ПОЛИАКРИЛОВАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двухкомпонентная полиакриловая эмаль с отличной стойкостью к атмосферным нагрузкам, повышенного глянца и устойчивым цветом покрытия.

Предназначена для окрашивания кузовов транспорта, землеройных машин, с/х техники, мототранспорта, резервуаров и т.д.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРДИТЕЛЯ   на 100 частей базы – 50 объемных частей отвердителя

9950/0699

РАЗБАВЛЕНИЕ   (по отношению к основе продукта)

Не более 15-20%  разбавителя 9055/

ВЯЗКОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  по Ford 4/20°C......... 16-18 сек.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ    3-4 часа

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Обезжиривание растворителем или щелочными растворами, фосфатирование, пескоструйная обработка.

Предварительно нанести слой грунта:

Эпоксидный                5203/ ,5204/ и Т523/;

Ингибитор коррозии   6272/,  6282/ и 6277/;

Эпоксидноэфирный грунт 5207/;

Акриловый грунт 5823/.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Без отверд.             С отвердит.   	ед.изм.         Mетод по

Alcea

Удельный вес.…………..... 1,020-1,280              1,020-1,190                  кг/л		ME 14

* Вязкость по Ford 4/20°C..... 16-18"                        //                		  сек.		ME 16

Сух.ост. по массе………..... 55,0-66,4%                  51,8-60,4%              кг/кг		ME 15

Сух.ост. по объему……....... 40,0-48,0%                  40,4-45,0%              л/кг		ME 15

Сух.ост. от объема.……...... 48,4-52,2%                   45,9-48,1%              л/л		ME 15

Температура воспламенения… > 21°C						ME 12

(Abel Pensky в закрытой чашке)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД  30 мкм сухого слоя…......... 13-15 м²/кг	             ME 82

===================================================================

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	   № NF 295.1      Дата: 16.07.2001		     Стр.  2/2  ===================================================================

ОТВЕРЖДЕНИЕ          (МЕТОД  -  ALCEA ME 81)

* От пыли ……............... 25 мин.

На отлип.………...........  3 час.

Полное…..……............. 18 час.

УСКОРЕННАЯ СУШКА. 30 мин. при 50-60°C после выдержки на воздухе в течение 25-30 мин

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА………........................ 50-60 мкм сухого слоя

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧАЕМОГО ПОКРЫТИЯ

* Блеск 60°..………………..... 90-95   			(МЕТОД - ALCEA ME 60)

Получаемая пленка: высокоглянцевая, с высокими: твердостью, эластичностью и адгезией.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Деформация по Erichsen.………….. 9,5 мм			     (МЕТОД - ALCEA ME 33)

Изгиб…...........……………………... OK        			     (МЕТОД - ALCEA ME 37)

Адгезия (сетчатый надрез)………..... 0         			     (МЕТОД - ALCEA ME 39)

(0 = ничего не отслоилось    5 = полное отслоение)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

- Распыление: пистолет с чашкой, воздушный смешанный.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА

Перелакировка возможна после полировка абразивными составами и полиролью.

ХРАНЕНИЕ  Внимание:  Продукт должен храниться в оригинальной упаковке вдали от источников нагревания при температуре от + 5°C  до + 35°C

При условии соблюдения условий хранения указанных выше, продукт сохраняет стабильность в течении 48 месяцев от даты производства.

=    . =   .   =  .  =

* Данные отмеченные звездочкой проверяются каждый раз при входном контроле.

Данные указанные в этом паспорте получены на основе многочисленных испытаний и  являются проверенной информацией, однако методы нанесения и эксплуатации очень различны и мы не имеем возможности дать гарантию на каждый частный случай.

Настоящая версия технического паспорта полностью отменяет действие предыдущих версий.